ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GENTAŞ HPL

 При транспортуванні панелей GENTAŞ слід забезпечити їх захист від різного роду механічних пошкоджень. Панелі перевозяться в горизонтальному положенні, що гарантує їх стабільність.

• Панелі упаковуються відповідно до інструкцій GENTAŞ.

• При знятті листів один з одного слід забезпечити захист їх поверхні від появи подряпин. При неправильному знятті одного листа з іншого частинки пилу, присутні між панелями, можуть подряпати поверхню.

• У випадку горизонтального складування на піддонах панелі повинні бути покладені рівно і відокремлені від поверхні піддонів картонним захистом.

• Панелі слід складувати в сухому приміщенні, де не буває негативних температур, і куди не проникають прямі сонячні промені й опади.

• Термін складування продукції не може перевищувати 6 місяців.

• Панелі не повинні піддаватися впливу температур вище 50 ° C.

• Наклейки та захисну плівку з панелей слід зняти безпосередньо перед кріпленням панелі до фасаду і перед попаданням панелі під вплив прямих сонячних променів.

- У разі необхідності панелі GENTAŞ HPL можуть підлягати очищенню із застосуванням миючих засобів, що не містять жирів, ацетону або інших розчинників. Ми рекомендуємо використовувати засоби для чищення, що володіють антистатичними властивостями. Перед застосуванням необхідно перевірити їх дію і переконатися у придатності конкретного засобу для чищення.

ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ

Проміжки перед панелями: 8-10 мм

Товщина панелей: ≥6 мм

Параметры точек крепления:

FP = фіксована точка кріплення у центрі панелі

○ = рухома точка кріплення

При наявності 3 і більше рядів кріплення:

| Товщина | Max. D1 | Max. D2 | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 мм | 600 мм | 550 мм | 20–50 мм | 20–50 мм |

При наявності двох рядів кріплення:

| Товщина | Max. D1 | Max. D2 | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 мм | 500 мм | 450 мм | 20–50 мм | 20–50 мм |